### Технические характеристики

|  |
| --- |
| Наименование показателя |
| Норма | | |
|  | Марка А | Марка Б | Марка В |
| Внешний вид: |  | | |
| Форма | Экструдат | | |
| Цвет | Белый | | |
| Размер гранул, мм: |  | | |
| Диаметр | 3,5±1,0 | | |
| Длина | 5-15 | | |
| Массовая доля титан (IV) оксида  (в пересчёте на прокаленный при 800°С катализатор) |  | | |
| % | - | 75±5 | - |
| Не менее | 30 | - | 90 |

### Characteristics

|  |
| --- |
| Parameter |
| Standard | | |
|  | Grade А | Grade B | Grade V |
| Appearance: |  | | |
| Shape | Extrudate | | |
| Color | White | | |
| Pellet size, mm: |  | | |
| Diameter | 3.5±1.0 | | |
| Length | 5-15 | | |
| Mass content of Titanium (IV) oxide (expressed as catalyst calcinated at 800°С) |  | | |
| % | - | 75±5 | - |
| Min | 30 | - | 90 |