Технические характеристики

|  |
| --- |
| Наименование показателя |
| Норма | | | | | | |
|  | Марка А | Марка К | | | | | |
| Внешний вид: |  |  |  |  |  |  |  |
| Форма | Цилиндры | Кольца | | | | | |
| Цвет | Коричневый | | | | | | |
| Размер мм: |  | | | | | | |
| Длина | 10-20 | 5-10 | | | | | |
| Диаметр наружный | 4,5-5,5 | 7-8 | | | | | |
| Диаметр внутренний | - | 2-3 | | | | | |

### Characteristics

|  |
| --- |
| Parameter |
| Standard | | | | | | |
|  | Grade А | Grade K | | | | | |
| Appearance: |  |  |  |  |  |  |  |
| Shape | Сylinders | Rings | | | | | |
| Color | Brown | | | | | | |
| Size, mm: |  | | | | | | |
| Length | 10-20 | 5-10 | | | | | |
| Outer diameter | 4.5-5.5 | 7-8 | | | | | |
| Internal diameter | - | 2-3 | | | | | |