**Цвет**

**От жёлтого до темно-зелёного или другого цвета. Неоднотонный**

Метод испытания
**ТУ 2253-082-05015227-2001 п.5.4**

**Текучесть, не менее**

**100 мм**

Метод испытания
**ТУ 2253-082-05015227-2001 п.5.5**

**Ударная вязкость по Шарпи на образцах без надреза, не менее**

**4,4 кДж/м2**

Метод испытания
**ТУ 2253-082-05015227-2001 п.5.6
и ГОСТ 4647**

**Изгибающее напряжение при разрушении, не менее**

**53,9 МПа**

Метод испытания
**ТУ 2253-082-05015227-2001 п.5.7
и ГОСТ 4648**

**Теплостойкость по Мартенсу, не менее**

**135 оС**

Метод испытания
**ТУ 2253-082-05015227-2001 п.5.8
и ГОСТ 21341**

**Водопоглощение, не более**

**20 мг**

Метод испытания
**ТУ 2253-082-05015227-2001 п.5.9
и ГОСТ 4650**

**Удельное объемное электрическое сопротивление,не менее**

**5\*1012 Ом\*см**

Метод испытания
**ТУ 2253-082-05015227-2001 п.5.10
и ГОСТ 6433.2**

**Электрическая прочность,не менее**

**14 кВ/мм**

Метод испытания
**ТУ 2253-082-05015227-2001 п.5.10
и ГОСТ 6433.2**