## АНОДЫ

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Марка сплава** | **ГОСТ, ТУ** | **Размеры, мм** | **Состояние материала** | **Область применения** |
| Медные М1/М00К | ГОСТ 767-91 | 10х300х1000 | Холоднокатаноегорячекатанное | Электролитическое покрытие металлов |
| 10х300х1200 |
| 10х300х1500 |
| 10х150х720 |
| 10х80х520 |
| 10х80х320 |
| АМФ | ГОСТ 767-91 | 10х380х1000 | горячекатанное |
| 10х300х1000 |
| 10х200х1000 |
| 10х175х600 |
| 10х150х700 |
| Цинковые Ц0, Ц1 | ГОСТ 1180-91 | 10х500х1000 | горячекатанное | Для оцинковки деталей гальваническим способом |
| 10х300х1000 |
| 10х300х1200 |
| 10х200х600 |
| 10х100х380 |
| 8х200х600 |
| Оловянные О1 | ТУ 48-21-144-90 | 10х200х1000 |   | Лужение жести, медных изделий |
| 10х200х500 |
| 10х120х600 |
| 15х150х750 |
| Никелевые НПА1 | ГОСТ 2132-90 | 10х250х1000 | горячекатанное | Используется для электролитических покрытий в процессах никелирования |
| 10х200х1000 |
| 10х180х1000 |
| 10х180х650 |
| 10х150х500 |
| 10х150х650 |
| Кадмиевые Кд0 | ГОСТ 1468-90 | 10х300х1000 | Холоднокатаноегорячекатанное | Электролитическое покрытие болтов, гаек, пружин, автодеталей |
| 10х300х500 |
| 10х150х500 |
| 8х300х500 |

## ANODE ALLOYS

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Alloy grade** | **GOST (State standard), Techspecs (TS)** | **Size, mm** | **Condition of manufacture** | **Usage** |
| Copper М1/М00К | GOST 767-91 | 10х300х1000 | Hot-rolled, cold-rolled | electroplating |
| 10х300х1200 |
| 10х300х1500 |
| 10х150х720 |
| 10х80х520 |
| 10х80х320 |
| AMF | GOST 767-91 | 10х380х1000 | Hot-rolled |
| 10х300х1000 |
| 10х200х1000 |
| 10х175х600 |
| 10х150х700 |
| Zinc Ц0, Ц1 | GOST 1180-91 | 10х500х1000 | Hot-rolled | Galvanizing  |
| 10х300х1000 |
| 10х300х1200 |
| 10х200х600 |
| 10х100х380 |
| 8х200х600 |
| Tin О1 | ТS 48-21-144-90 | 10х200х1000 |   | Tin-plating of steel sheet, copper  |
| 10х200х500 |
| 10х120х600 |
| 15х150х750 |
| Nickel НПА1 | GOST 2132-90 | 10х250х1000 | Hot-rolled | Nickel electro-plating |
| 10х200х1000 |
| 10х180х1000 |
| 10х180х650 |
| 10х150х500 |
| 10х150х650 |
| Cadmium Кд0 | GOST 1468-90 | 10х300х1000 | Hot-rolled, cold-rolled | Electroplating of bolts, nuts, springs, automobile parts  |
| 10х300х500 |
| 10х150х500 |
| 8х300х500 |