|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Марка сплава** | **Al** | **Ti** | **Ni** | **Fe** |
| **ПМ-НЮ50** | 47,0-53,5 | - | остальное | не более 0,6 |
| **ПМ-НЮ50Т3** | 47,0-53,5 | 1,0-3,0 | остальное | не более 0,6 |

|  |
| --- |
| *Grades and chemical composition of nickel-aluminum alloys (%, mass):* |
| **Alloy grade** | **Al** | **Ti** | **Ni** | **Fe** |
| **MP-NiAl50** | 47.0-53.5 | - | remainder | maximum 0.6 |
| **MP-NiAl50Ti3** | 47.0-53.5 | 1.0-3.0 | remainder | maximum 0.6 |
| Note: based on an agreement (contract) with the client, alloys can be prepared with other amounts of component content. |

MP – Metal Powder