Компания «Фабитекс» производитель  суровой и аппретированной ткани, предлагает Вам:

| **№ п/п** | **Наименование ткани** | **Артикул** | **Состав, %** | **Ширина, см** | **Плотность, г/м2** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Двунитка аппретированная | 104 | 40% п.эф 60% х.б | 90±1,5 | 200±10 |
| 2 | Двунитка аппретированная **(расширенная)** | 104 | **40% п.эф 60% х.б** | **95±1,5** | 200±10 |
| 3 | Двунитка аппретированная | 107 | 40% п.эф 60% х.б | 90±1,5 | 220±10 |
| 4 | Двунитка аппретированная **(расширенная)** | 107 | **40% п.эф 60% х.б** | **95±1,5** | 220±10 |
| 5 | Двунитка аппретированная | 108 | 40% п.эф 60% х.б | 90±1,5 | 260±10 |
| 6 | Двунитка аппретированная | 220 | 100% х.б | 90±1,5 | 230±10 |
| 7 | Двунитка аппретированная | 260 | 100% х.б | 90±1,5 | 260±10 |

[](http://fabitex.ru/wp-content/uploads/2011/10/dvunitka-appret-art108.jpg)

Ткани аппретированные

[](http://fabitex.ru/wp-content/uploads/2011/10/dvunitka-appret-art107.jpg)

Двунитка аппретированная (арт.107)

[](http://fabitex.ru/wp-content/uploads/2011/10/greton-appret.jpg)

Гретон

суровая (арт.107)